#### ENERO 2013

VORTEX  ARGENTINA  S. A.

DEPARTAMENTO TEXTIL

INFORMACION SOBRE USO Y APLICACIÓN

DE PRODUCTOS  PARA

ESTAMPACION TEXTIL

##### INDICE

1.-  PIGMENTOS Y BASES “TEX” :

- BLANCOS   RKB2/50 TEX, BLANCO TWEEN PROPILEN y RKB2/50 TEX  PREPARADO.

- BLANCOS DIRECTOS:  “A-75”, “A80”  y ”A80 SIN TACK”, “A84”,

“A86”,”,  “A87 BS ”,  “BLANCO     PARA LYCRA”,  BLANCO  MANO SUAVE (FALSA

CORROSION), BLANCO CATALITICO SUAVE, BLANCO HIDRO

- COLORES TEX  y COLORES TWEEN PROPILEN.

- PIGMENTOS FLUORTEX y CARRIER FLUORTEX.

- RELIEVE : COMUN, INCOLORO  Y FLUORTEX.

- FOSFORESCENTE TEX Y PLASTICA FOSFORESCENTE.

- PLASTITEX.

- PLASTICA GE.

- PLASTISOL, PLASTISOL SUAVE Y SUPERPLASTICA.

- POLVOS (DORADO, PLATEADO, COBRE y CHOCOLATE) Y EMULSION METALICA.

- GLITTERS BRILLANTES Y EMULSION PARA GLITTERS.

- PERLADO.

- PAPEL METALIZADO (DORADO-PLATEADO) Y ADHESIVO.

- PRINT : “ST”, “L SUAVE”, “LS”,”LS 11”,  “AP”, “CATALITICO”, “CATALITICO SUAVE” Y

“BRASILERO” y  BRA  45.

- CARRIER “I”, “OPACO SUAVE”,  “E”, “OPEL” , “N” , “CARRIER PARA LYCRA”,

CARRIER CATALITICO SUAVE, CARRIER MANO SUAVE (FALSA CORROSION) ,

CARRIER HIDRO,  OPACO AR.

- BASE REFLECTIVA.

- BASES BRILLANTES (Acuosa y Plastisol) y Gel de Altura Brillante .

- BLANCO PLACA Y BASE PARA BLANCO PLACA.

- EFECTO GAMUZA.

- CAVIAR Y PERLAS DE VIDRIO

- BLANCO Y CARRIER PARA CRAQUEO

- COLORES PREPARADOS.

- PLATEADO PREPARADO SUAVE Y DORADO PREPARADO BT

- SPARKLE PLATA Y PLATEADO BRILLANTE PW 32/56

- LINEA MAC ECO (PRINTEX, PRINTEX PLUS,  CARRIER,  MATEANTE,  BLANCO y

BLANCO Nº 4).

- COLORES AQUA  CANDY

- PASTA DYESTONE

- MATSUMIN CLEAR, MAT y WHITE (MATSUI JAPON)

- SILICONAS  DOW CORNING USA

- FOTOSENSIBLES (YELLOW y MAGENTA)

- TERMOSENSIBLES (BLACK y VERMILLION)

- HYDROCHROMIC WHITE

- AROMAS AQ ENCAPSULADOS (9)

- TINTAS DIGITALES DE SUBLIMACION  (INKJET SUB CYMK)

- TABLA RESUMEN PARA PRENDAS ESTAMPADAS

2.-  AUXILIARES Y ADITIVOS “TEX” :

2.1   EMULTEX.

- CONCENTRADOS: 98/2, ACUOSO,  FLOPRINT  (150A Y 150N), FLOPRINT 160 LCN,    FLOPRINT 180 BRN, FLOPRINT 170R

- LIGANTES :  BT, MTV, RV25, XL 2833, TLS, Y CATALITICO SUAVE.

- SINTEFIX.

- CATALIZADOR.

- FLUIDIFICANTE.

- ESPESANTE.

- SUAVIZANTES :  SUAVITEX,  SDE,  AK5000 y 425.

- COMBOPRINT.

- ADHESIVO y PLASTIFICANTE PARA MESA.

- ADHESIVO PARA FLOCK  y  X G PLUS.

- PRILAC H-8.

- ANTIESPUMA H10.

- PENETRANTE.

- RETARDANTE DE SECADO.

- SOLUCION DE REFIJADO.

- AMONIACO.

- ANTICORRIMIENTO Y “EMULTEX CON ANTICORRIMIENTO”.

- SEDA PARA SHABLONES (Multi y Monofilamento).

- FOTOEMULSION,  ENDURECEDOR , RECUPERADOR S.M.P  y GEL DECAPANTE.

- CORROSION:

a) CON HIPOCLORITO DE SODIO,  b) CON POLVO CORROSIVO  (Para Algodón).

b) CON POLVO CORROSIVO (Para “Blue Jean”).  d) DEVORE (Poliéster Algodón)

c) CORROSION SIN OLOR.  f) PLASTICHARGE BASE, DISCHARGE BASE ,

DISCHARGE WHITE  y BLANCO DISCHARGE DUAL

2.22   LIMPIADOR DE SCHABLONES (XILOL,  LIMPIAMAX y WASH 8020 ) Y LIMPIADOR

DE CILINDROS.

2.23  POXIPOR.

2.24  ALCOHOL POLIVINILICO Y FLOLINE SIZE P.

2.25  PRODUCTOS ESPECIALES.

3.-  PLASTISOLES BAJO LICENCIA DE UNION INK CO., INC de EEUU

4.-  TINTAS PARA SUBLIMACION SUBLIMATEX y DIGITALES .

4.A COLORES PARA SUBLIMACION PREPARADOS

4.B  COLORANTES CONCENTRADOS LIQUIDOS

4.C  TINTAS OFF SET

4.D   TINTAS DIGITALES DE SUBLIMACION

4.E    BASE y BLANCO ALGODÓN SUBLI

4.F    TINTAS LITHO TRANSFER

5.-  PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LIMPIEZA DE MANCHAS ALBATROSS

(USA)

6.-  ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

7.-  RECOMENDACIONES FINALES.

- PIGMENTOS Y BASES “TEX”

- BLANCO RKB2/50 TEX;  BLANCO TWEEN PROPILEN; RKB2/50 PREPARADO :

Los dos primeros son pigmentos blancos sin ligantes, para entonar colores y obtener   tonos pasteles,  también para preparar Blancos directos adicionándoles Ligante y Print.  El Blanco RKB2/50 Preparado, está listo para su uso y debe polimerizarse a 150º C  5 minutos.

- BLANCOS DIRECTOS:  A-75, A-80, A80 SIN TACK, A-84, A-86, A-87BS, BLANCO PARA LYCRA, BLANCO MANO SUAVE (FALSA CORROSION), BLANCO CATALITICO SUAVE, BLANCO HIDRO.

Son bases de Pigmento Blanco para usar directamente sin agregar Ligante ni color.

Los nueve poseen propiedades elásticas (otorgan elasticidad al estiramiento de la prenda), pero el A-80 y el carrier catalítico suave son los más elásticos.

Pueden mezclarse con Pigmento Tex  para obtener tonos pasteles, reforzando con Ligante  en proporciones de 2.5 gr. de Ligante por cada 1 gr. de color agregado.

Los seis productos  tienen propiedades catalíticas (autorreticulan sin calor a las 72 horas) pero solamente en Telas de Algodón 100%  y sin aprestos.

El Blanco A-75 y el A-80 son apropiados para Telas Sintéticas o Mezclas, pero debe agregarse de 10 a 20 gr. por Kg. de Sintefix y polimerizar a 150º C de 4 a 5 minutos. También puede adicionarse Poxipor (Fijador en frío), ver 2.22.

Se recomienda usar Schablones con Seda Nº 30 a 38 Hilos/cm. para obtener buenas coberturas sobre fondos de telas Oscuras.

El Blanco A80 sin tack posee la mismas características que el A80 pero con un tacking ínfimo

Los Blancos A-84 y A-86 son blancos de muy alto poder cubritivo.

El Blanco A87 BS es de bajo sangrado y es ideal para cuando el colorante de la tela a estampar sublima con temperatura en el horno o plancha disminuyendo el poder cubritivo del Blanco.

El Blanco para Lycra posee buena elasticidad y penetración en telas elásticas. Debe agregarse 20 gr/Kg. de Sintefix y polimerizar en telas sintéticas.

El Blanco Catalítico Suave es un producto con aditivos especiales que le confieren una mano muy suave y sedosa, posee un excelente poder cubritivo, propiedades catalíticas y una muy buena elasticidad. Puede aplicarse sobre telas mezclas adicionando 20 gr/Kg. de fijador (Poxipor o Sintefix).

El Blanco Mano  Suave  (Falsa Corrosión)  posee una mano casi cero,  similar a una corrosión, debe polimerizarse con Horno a 150ºC, 4-5 min ó planchar a 160º C 1 minuto.

El Blanco Hidro posee mano muy suave, poder cubritivo medio y es autorreticulante en algodón 100%.

1.3 COLORES TEX y COLORES TWEEN PROPILEN:

Con cualquiera de los siete tipos de Print  (telas claras) se recomienda su uso en las siguientes proporciones máximas, según el color:

10 gr/kg:   Violeta Rojizo Concentrado.

15 gr/kg:   Pardo RM/15 conc.

20 gr/kg:   Violeta R

30 gr/kg :   (Línea  Concentrada) :  Amarillo (R, 10G, GR, 2GS, GG, 5GX, HR y Oro) conc,  Naranja (R, 2G y RL) conc, Escarlata G conc,  Rojos (F2R, FGR,  F4RV,  FBB, 2B y F5RK) conc, Fucsia Tex conc, Bordeaux (B y TV) conc, Azules (Verdosos V, Rojizo GTB, Marino R 87/13, KRRV, LARVC,  ER, EXT, RNT) todos conc,  Turquesa  conc, Verde Brillante 80/20 conc, Verde B superconc, Pardo ST conc, Marrón Oscuro Conc, y Negros  (R y BP) conc.

40 gr/kg :   Amarillo (R y Oro), Naranja (R, RD, y Rojizo 70/30), Escarlata G, Rojos (F2R, FGR, GR, P, F4RV, JAC Conc,  FBB, 2BS, F4RH, Violáceo 60402 y Guinda),  Púrpura, Bordeaux (CL y B),   Azul  (Verdoso V,   Rojizo  GTB,  Marinos  R,  B, ER y 2CSB), Turquesa, Verde  (3G, Brillante,  B, M,  Musgo TG y JB), Pardos (ST, CL, RM/40 y 150),   Marrón Oscuro y Negro (R, BP y TS).

60 gr/kg:   Amarillo BTA conc.

80 gr/kg:   Rojo  (3BV  y  Violáceo 2R),  Fucsia ST,  Azul (Ultramar y Marino RNT) y Pardo RM/80.

Los tonos obtenidos (en pleno y corte 1:10) con las proporciones   de  color máximas recomendadas  pueden verse en el “Catálogo de productos para Estampación Textil”  6ta.  Edición  ampliada  de  mayo  del 2000, y catálogo anexo upgrade de Mayo del 2004.

Con  Carrier  I,  E, Opel,  N, etc.   (Telas Oscuras)  debe  usarse    2.5  veces  más  color  que   las proporciones usadas con Print.  (Por ejemplo: con Rojo P se usa 100 gr/kg).

Para estampar con subtonos muy bajos (cortes 1:100 ó 0.4 gr/Kg aprox.) y necesidades de solidez a la temperatura dentro del horno ó plancha (viraje mínimo), se aconseja usar estos colores:  Amarillo GR Nº 13 Conc (limón), Amarillo Oro HR Nº 83 Conc, Naranja RL Nº 34 Conc, Rojo F5RH Nº 170 Conc., Rojo FBB,  Azul GTB y Azul Verdoso, Azul Marino R,  Verde B, Violeta Rojizo Conc,  Marrón oscuro Nº 34 80/20 y Negro BP.

Para imprimir telas que deban resistir  cambios a la luz solar (solidez a la luz), como sombrillas, se recomienda usar:  Amarillo BTA Conc, Amarillo Nº 74 Conc, Naranja 2G Conc, Rojo JAC Conc, Rojo FGR Conc, Azul GTB, Azul Marino R, Verde B, Violeta Rojizo Conc, Fucsia Tex Conc, y  Negro R.

A pedido se suministran también los colores básicos microdispersados libres de nonil fenol etoxilado y etilen glicol, según exigencias de marcas.  Los colores son Amarillo R, Naranja R, Rojo FGR, Azul GTB, Verde B, Fucsia, Violeta y Negro Tween Propilen.

- PIGMENTOS  FLUORTEX y  CARRIERS  FLUORTEX

Se proveen 8 colores fluorescentes: Amarillo, Naranja Amarillento, Naranja Rojizo, Rojo, Fucsia, Verde, Magenta y Violeta  Fluortex.  Se recomienda  su  uso a 150 gr/Kg.  de pasta de   estampar  (Fondos Claros).   También a pedido se proveen estos  8  colores  concentrados (“Fluortex conc”) para ser usados a 100gr/Kg.

Para el estampado de telas oscuras, se proveen estos ocho colores premezclados con Carrier para su uso directo (“Carrier Fluortex”).

- RELIEVE : COMUN (BLANCO), INCOLORO, Y FLUORESCENTE :

Emulsión para estampar directamente, pudiendo  colorearse con hasta 50  gr/kg  de Pigmentos  Tex para obtener colores pasteles (no podrán obtenerse colores intensos).

El Relieve Incoloro es apropiado para obtener colores más intensos  (No apastela tanto los tonos).

También se provee el Relieve Fluorescente (en sus 6 colores), listos para usar.

Luego de estampar el Relieve dejar orear hasta secado total, recién entonces aplicar calor con pantalla, estufa o plancha para provocar el inflado de la emulsión (Relieve).  Jamás aplicar calor si no esta completamente seco el estampado pues quedará “crudo” el producto en contacto con la tela y al elevar tendrá problemas de solidez al lavado.

El Relieve se recomienda, solamente, para telas de Algodón 100%.  En telas Mezclas o Sintéticas 100% se debe ensayar con agregado de otras Bases (por ejemplo 50% de Relieve mezclado con 50% de Superplástica) y polimerizar con calor (150º C  2 minutos).

1.6   FOSFORESCENTE TEX  Y  PLASTICA FOSFORESCENTE:

Emulsión para estampar directamente (ya tiene el Ligante incorporado).

Se recomienda mezclar con Pigmento Fluortex en proporción de 95% de Fosforescente y 5% de Fluorescente, si se desea que el estampado se vea también de día.

Polimerizar a 150º durante 5 minutos.

El estampado luego de cargarse con suficiente luz solar o artificial, podrá verse en la oscuridad.

El Fosforescente Tex es para telas claras,  y la Plástica Fosforescente es cubritiva (para telas oscuras).

- PLASTITEX :

Otorga brillo y realce de los colores sobre fondos de telas claras, otorgando estampados plásticos brillantes.

Debe agregarse 40 gr/kg de color.

Es muy recomendado para telas sintéticas 100% (por ejemplo: Cirié), y para telas con apresto sin necesidad de lavado previo, no requiriendo Ligantes, ni aditivos de ninguna especie.

En caso de falta de solidez al lavado agregar 20 g/Kg de Sintefix y polimerizar a 150º C  5 minutos.

1.8 PLASTICA  GE:

Es una base cubritiva semielástica con propiedades catalíticas en algodón 100%. Debe adicionarse hasta 100 g/Kg de colores Tex.

El tono obtenido es semiopaco (intermedio  entre Carrier E y Superplástica).

- PLASTISOL, PLASTISOL SUAVE Y SUPERPLASTICA :

Bases plásticas brillantes para estampar directamente sobre fondos claros y oscuros, adicionando 100 gr/kg de colores Tex (máximo).

Son catalíticas en algodón 100%.

Son ideales para estampar telas sintéticas 100% y mezclas, para lo cual debe adicionarse 10 a 20 gr/kg de Sintefix y polimerizar a 150º C 5 minutos.

También se provee el Plastisol con los cinco colores Fluortex, logrando estampados muy elásticos sobre fondos oscuros.

El Plastisol Suave tiene las mismas propiedades pero posee resinas especiales para otorgarle mayor suavidad (“mano”) al tacto final.

La superplástica como su nombre lo indica, posee además mayor elasticidad que los Plastisoles.  También posee mayor solidez al lavado sobre todo en telas sintéticas.

- POLVOS (Dorado, Plateado, Cobre y Chocolate) Y  EMULSION METALICA :

Se mezclan 800 gr de Emulsión Metálica y 200 gr de Polvo (Dorado o Plateado ó Cobre ó Chocolate). Para fondos claros puede usarse solamente entre 100 y 120 g/Kg de polvo.

Estampar con malla menor de 38 hilos y polimerizar a 150º C  5 minutos.

Es conveniente no dejar la mezcla (polvo - emulsión) preparada por más de 3 horas para evitar la reacción de ambos productos (oxidación y polimerización del ligante de la emulsión).

1.11 GLITTERS  BRILLANTES Y EMULSION PARA GLITTERS:

La emulsión para Glitter es de mano suave y casi transparente (no deja tonos blancos sobre fondos oscuros).  Debe polimerizarse con calor (150º C 5 minutos en horno ó plancha a 160º C 30 a 45 segundos).   Solo debe usarse esta emulsión para pequeñas cantidades de glitters (máximo 15 g/Kg).  Para mas cantidad usar Emulsión Metálica, pues tiene mejor solidez al lavado, pero siempre polimerizando el estampado.

Los Glitters en polvo se suministran en ocho colores: Plateado, Dorado, Azul,  Verde, Rojo, Iridiscente, Violeta y Negro.

Debe usarse malla de 12 a 14 hilos/cm para permitir el pasaje del polvo.   Existe también un “Glitter común” plateado metálico de partícula mas fina (en ese caso puede usarse malla 20 a 25 hilos/cm).

Algunas de las combinaciones posibles son:

1A)  De 1 a 20 g/Kg de Polvo (según efecto buscado) con la emulsión de glitter,  para estampar fondos oscuros (motivos estrellados) con schablones abiertos (“ciegos”) para plenos.

1B)  De  1 a  5 g/Kg de Polvo, más 10 a 30 g/Kg de Pigmento Tex, con la Emulsión,  para estampar fondos claros.

1C)   Para fondos claros u oscuros puede también agregarse a la Emulsión Metálica 1 a 10 g/Kg de Polvo Glitter, más 50 g/Kg de Polvo Perlado, más 10 a 20 g/Kg de Colores Tex.  Con esto se obtienen colores perlados (para buena definición del motivo a estampar) combinado con Brillo Aleatorio.

NOTA: En caso de falta de solidez al lavado (por alta cantidad de polvos y/o pigmentos) utilizar Emulsión Metálica en vez de Emulsión para Glitters, pues tiene mayor resistencia al lavado.

1.12 PERLADO:

Base cubritiva con efecto nacarado listo para usar, pudiendo entonarse con aproximadamente 5 gr/kg de colores Tex.

Polimerizar a 150º C 5 minutos.

1.13 PAPEL METALIZADO (DORADO - PLATEADO) Y ADHESIVO:

Se estampa el adhesivo para papel (termoactivable) sobre la tela, se deja orear, se aplica el papel metalizado y se plancha con plancha de “Transfer” regulando la temperatura, tiempo  y presión (Por ejemplo: máxima  presión, 140ºC, 20 segundos). Finalmente se deja enfriar y se arrancan los sobrantes del papel metalizado.

NOTA: El Adhesivo para papel por ser un producto termoactivable tiene una vida útil de 4 meses.

1.14 PRINT:

Pasta madre para el estampado de telas claras (también llamado Extender o Coupage).

El adecuado porcentaje de aguarrás y sus aditivos, realzan los colores y facilitan el oreado de las prendas.

Existen 9 tipos de Print, a saber:

PRINT “ST” (Standard):

Debe incorporarse el Ligante, el cual bloqueará el color a la tela por polimerización (150º C 5 minutos).

La fórmula base para preparar la pasta de estampado es:

40 gr de color máximo (salvo Fucsia, Violeta, Pardo RM/80, Fluortex, etc)  (Ver 1.3  y 1.4).

100 gr de Ligante (120 a 150 gr con Azules y Negros).

860 gr de Print “ST”.

1000 gr

PRINT “L SUAVE” (Con Ligante):

Contiene el Ligante y otros aditivos incorporados.

Solo debe agregarse el color (Por ejemplo: para preparar Amarillo R se usará 40 gr de color y 960 gr de Print “L Suave”.

Polimerizar a 150º C 5 minutos.

PRINT “LS” (Lycra y Streech):

Print para telas sintéticas 100% (Poliéster, Nylon, Lycra, Streech, etc).

Contiene resinas acrílicas especificas para reticular el color en este tipo de telas.

No requiere Ligante, pero conviene reforzar con 10 a 20 gr/kg de Sintefix.  Polimerizar a 150º C 5 minutos.

Este producto debe conservarse tapado y en lugar fresco, para evitar su autorreticulación (formación de grumos).  Además suele tener mucho “tack” residual  según la tela y el depósito de tinta aplicado.  Conviene hacer ensayos previos para determinar si es necesario rebajarlo con Print L Suave manteniendo la solidez al lavado.

PRINT ”LS 11”:

Print especialmente desarrollado para estampar en Maquinas automáticas. Posee retardantes de secado especiales para no ocluir la pantalla en largas tiradas de producción. Se recomienda dejar cubierta la pantalla con el producto para una mejor performance. Polimerizar en Horno a 150ºC, 4-5 min.

PRINT “AP” (Alta  Penetración):

Para telas muy gruesas de algodón (por ejemplo: Toallas).

Requiere el agregado de Ligantes al igual que el “Print ST”.

Polimerizar a 150º C 5 minutos.

PRINT “CATALITICO Y CATALITICO SUAVE”:

No requieren polimerización  por  calor (horneado), autorreticulando el color a la tela en 72 horas, pero únicamente en prendas 100% de algodón y sin apresto.

Puede aplicarse a telas sintéticas mezclas (con algodón) usando de 10 a 20 gr/kg  de Sintefix, pero debe polimerizarse a 150º C durante 5 minutos.

Si la tela a estampar provoca fibrilación (“pilling”) luego de algunos lavados por el tipo de pelo del algodón, conviene adicionarle 10 a 20% de Superplástica (al Print Catalítico o Catalítico Suave).  Esto plastificará más el estampado evitando la aparición superficial de los pelos del algodón. También puede usarse Poxipor (ver 2.23).

PRINTEX “BRASILERO” y “BRA 45”:

Son  extenders mas reforzados con mejores solideces al lavado, pero con un tacto mas “gomoso”.

- CARRIER ( “I”,  “OPACO SUAVE”, “E”, “OPEL”, “ N”, “CARRIER PARA    LYCRA”,  “CARRIER CATALITICO SUAVE”, “CARRIER MANO SUAVE (FALSA CORROSION)” “CARRIER HIDRO”, “OPACO AR”:

Carrier es el contratipo del Print “L Suave” pero para telas oscuras (realza los colores).

Contiene el Ligante incorporado.

Se aconseja usar 2.5 veces más color que en las proporciones usadas con Print (por ejemplo: para Azul GTB es 100 gr/Kg. de color y 900 gr de Carrier).

Hay 8 tipos de Carrier, a saber:

CARRIER “I” ( Standard) y “OPACO SUAVE”:

Deben  polimerizarse a 150º C 5 minutos. Se obtienen tonos opacos (mates).

CARRIER “E”  Y  “OPEL” :

Ídem al Carrier “I” pero tienen propiedades catalíticas autorreticulando sin calor en 72 horas sobre algodón 100% únicamente.  En telas sintéticas mezcla, adicionar Sintefix (20 gr/Kg.) y aplicar calor (150º C 5 minutos).

CARRIER “N” :

Ídem al Carrier “E” y “OPEL”  pero mucho más elástico, suave y brillante (contratipo de goma Brasilera).

En telas sintéticas o mezclas, agregar 10 a 20 gr/Kg. de Sintefix y polimerizar a 150º C 5 minutos.

CARRIER PARA LYCRA:

Ídem anterior, pero más elástico al estiramiento de la prenda, ideal para telas de Lycra oscuras, adicionar 20 gr/Kg. de Sintefix y polimerizar a 150º C 5 minutos.

CARRIER CATALITICO SUAVE

Base cubritiva suave y elástica para estampar telas oscuras.

Es el más suave de los carriers catalíticos. No posee tack residual.

Posee buena elasticidad.

No requiere del agregado de Ligantes y autorreticula sobre telas de algodón 100% en 72 horas

Se obtienen estampados semi-brillantes. Posee buena solidez al lavado.

CARRIER MANO SUAVE (FALSA CORROSION):

Base cubritiva EXTRA Suave para estampar prendas oscuras 100% algodón. Para estampar telas mezcla adicionar 20 gr/Kg. Sintefix Tex o Poxipor

Posee una mano casi cero, similar a una corrosión.

Se pueden simular corrosiones de medio tono.

Aceptable cobertura en fondos oscuros utilizando malla abierta. No posee tack residual.

Debe polimerizarse en Horno a 150ºC, 4 a 5 min.

CARRIER “HIDRO” :

Es un Carrier de mano muy suave, buen poder cubritivo usando solamente 40 g/Kg de pigmento (no es necesario agregarle 100 g/Kg) y es autorreticulable en algodón 100%.

CARRIER “OPACO AR”:

Es un Carrier similar al Carrier E (Catalítico),  pero con mayor poder cubritivo (alto rendimiento).

1.16 BASE REFLECTIVA:

Hay dos tipos: La común es gris y se aplica mezclando 65% de Base Negra y 35% de Polvo Reflectivo.  Para colores varios se usa Emulsión Metálica 65% y 35% del Polvo, y se entona con mínima cantidad de pigmentos Tex (1 gr/kg aproximadamente).

Polimerizar a 150º C 5 minutos.

De Union Ink por otro lado, se proveen 3 reflectivas a saber: AQFL1500 (Reflectiva Acuosa), REFL 1500 (Plastisol reflectivo gris claro) y la REFL 1504 (Plastisol reflectivo gris oscuro).  Los dos Plastisoles se curan a 160º C de 2 a 3 minutos, y la Reflectiva Acuosa a 150º C  5 minutos.

1.17 BASES BRILLANTES (Acuosa y Plastisol) y GEL DE ALTURA BRILLANTE:

La Base Brillante Acuosa es una base con brillo traslúcido para aplicar directamente sin color sobre estampados (semisecos) ó sobre  la tela (clara u oscura) directamente.  Es conveniente plancharlo luego de dejarlo orear para mejorar su suavidad.

La del tipo Plastisol (No Acuosa) es el Mixo 9070 de Union Ink, por lo que debe polimerizarse 160º C 2 minutos.  El planchado incrementa la suavidad y el brillo también.

El Gel de Altura Brillante es el Hi Gloss Gel Clear ARG  de Union Ink  y se aplica con schablón con altura (300 a 700 micrones).  Debe polimerizarse a 160º C 3 minutos.

1.18 BLANCO PLACA Y BASE PARA BLANCO PLACA:

El Blanco Placa sirve para realizar “Fondeos” sobre prendas oscuras con malla Nº 45 (2 a 4 pasadas de racla según el fondo), luego se deja orear sobre la mesa algunos minutos ( o se acelera con ventilación caliente o “Flash eléctrico”) sin que polimerice (solo semiseco al tacto).  Sobre él se aplica la Base para Blanco Placa, coloreada con 40 a 50 gr/kg de color ó directamente con Print Catalítico Suave con 40 gr/kg de color (si es necesario espesar con 0.5% de Anticorrimiento para mejor definición).  También puede mezclarse (para aplicar arriba)  el Print Catalítico Suave con el Blanco Placa (si son colores pasteles) ó con Carrier E.

Al finalizar deben plancharse  los productos a 160º C 1 minuto para que se “suelden” entre si y con la tela.

- EFECTO GAMUZA :

Base que simula un efecto “Piel de Durazno” (Gamuza) pudiendo  colorearse con hasta 100 g/Kg de Pigmentos Tex.  Luego de estampar dejar orear hasta secado total, y finalmente planchar (160º C 7 segundos) u hornear (130º 2 minutos).

  - CAVIAR Y PERLAS DE VIDRIO:

Se estampa con schablón abierto (malla menor a 20 hilos/cm) o con schablón de altura (buena descarga) la emulsión respectiva (emulsión para caviar o emulsión para vidrio) y en húmedo se dosifica (esparce) el caviar o el vidrio sobre la emulsión estampada.  Se aprietan luego con un rodillo o botella el caviar o perla para asegurar el perfecto contacto tela – adhesivo – caviar/perla.  Finalmente polimerizar a 150º C durante 5 minutos.  Verificar siempre solidez al frote seco y húmedo pues estas partículas sólidas son muy difíciles de fijar ya que la superficie de contacto con la tela es muy pequeña, sobre todo con las perlas de vidrio (a menor diámetro, mejor fijación).

El Caviar se provee en 7 colores (Transparente, Blanco, Naranja, Rosa, Rojo, Violeta y Negro).

Las Perlas de Vidrio se proveen en 3 diámetros (2mm, 1mm y 0.5 mm)

1.21 CARRIER y BLANCO DE CRAQUEO:

Son productos sin ninguna elasticidad ideales para luego de polimerizarlos (150º C 4 minutos) estirarlos para provocar el cuarteado de la estampa (efecto craqueo ó craquelé).

1.22 COLORES PREPARADOS (A Pedido):

A pedido del cliente, se proveen cualquiera de los colores Tex o Fluortex, listos para estampar. Con Print (“L Suave”, “LS”, “Catalítico”  y “Catalítico Suave”), con

Carrier ( “I”, “E”, “Opel” y “N”), con Plástica GE, con Plastisol, Relieve, etc.

También se proveen los colores de “cuatricromía” Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (C, M, Y,K) con Print y también los de “hexacromia” (los 4 anteriores mas Naranja y Verde).

1.23 PLATEADO PREPARADO SUAVE Y DORADO PREPARADO BT:

Emulsiones con ligantes y pigmentos metálicos incorporados listas para usar.

El Plateado Preparado Suave posee excelente acabado metálico, mano intermedia, buena solidez al lavado y gran poder cubritivo. Se estampa con malla de entre 30 y 38 hilos/cm. y se polimeriza en horno a 150ºC, 5 min.

El Dorado Preparado BT también viene listo para usar. Posee un tono dorado Oro Rico, brillo y gran poder cubritivo.

Estampar en malla de 30 a 38 hilos/cm. y polimerizar en horno a 150ºC durante 4 a 5 min.

1.24 SPARKLE PLATA Y PLATEADO BRILLANTE PW 32/56:

Son Shimmers  acuosos (partículas plateadas chispeantes) listos para estampar, usando mallas de 30 hilos/cm.  Debe polimerizarse con horno (150º C 5 minutos) ó plancha (160º C 1 minuto).

1.25 LINEA MAC ECO:

Es una línea nueva formada por 6 Productos: Printe, Printex Plus, Carrier,  Mateante, Blanco  y Blanco Nº 4, son especiales para máquinas automáticas de prendas (soportan mejor el taponamiento de schablones) y cumple con las normas OEKO Tex Std. 100 por ser libres de PVC, Ftalatos, y  cumplir con los límites máximos permitidos de Formaldehídos, Alkil Fenol Etoxilados, Plomo y otros metales pesados.

1.26 COLORES AQUA CANDY:

Son 5 colores (Esmeralda Green, Grape, Turquoise, Golden y Cherry), mas la Base.  Son colores nacarados, chispeantes y brillantes. Usar malla 30 a 38 Hilos/cm y polimerizar a 150º C, 4 minutos, ó planchar a 160

1.27 PASTA DYESTONE:

Sistema híbrido para simular estampados con colorantes reactivos (en algodón), dispersos (sobre poliéster) y ácidos (sobre nylon) sin vaporizar ni lavar, obteniéndose solideces y suavidades similares a un colorante.

Ideal para empresas medianas y chicas sin vaporizador ni lavador que necesiten simular estampados con colorantes (por suavidad y solidez al lavado).

La Pasta Dyestone es una pasta  lista para usar, debe colocarse Pigmentos Tex (hasta 40 g/Kg) y polimerizar a 150º C 4 a 5 minutos, ó planchar a 160º C 30 a 60 segundos.

1.28 MATSUMIN CLEAR, MAT Y WHITE (MATSUI JAPON):

Base Transparente, opaca y Blanca respectivamente.  Son bases acuosas para estampar en máquinas automáticas, aprobadas internacionalmente por todas las marcas (Nike, Adidas, Puma, etc) cumpliendo con las normas Oekotex 100.

1.29 SILICONAS DOW CORNING (USA):

Se proveen siliconas libres de pvc, ftalatos, metales pesados,  alquil fenoles etoxilados, formaldehídos libres, etc. para maquinas automáticas (no se seca en los cuadros durante todo el día) y aprobadas por las marcas internacionales    (Nike, Adidas, Puma, etc), en versiones opaca (DC9600: Base para colorear con colores línea Tex) y brillante (DC9601: Base semibrillante) Otorgan un tacto sedoso (ultrasuave), son super elasticas, planchables por el ama de casa, no se secan en los cuadros , se curan a baja temperatura (140º C). Se utilizan con un catalizador (catalyst 9600 al 5%) y un retardante  (retardant 9608 de 1 a 5%.

1.30 FOTOSENSIBLES (YELLOW y MAGENTA:

Se proveen dos colores (amarillo y magenta) listos para estampar , sensibles a la luz solar, cambiando de color al ser expuestos al sol (pasan de transparente a color al exponerse al sol).  Agregando un color de línea Tex estándar se puede obtener una variada gama de subtonos intermedios al exponerse a la luz.

1.31 TERMOSENSIBLES (BLACK y VERMILLION:

Se fabrican dos colores (negro y rojo) listos para estampar , sensibles a la temperatura de 36/37º C del cuerpo humano , cambiando a transparentes al ser frotados o tocados con la mano.   Agregando un color estándar de línea Tex  se obtiene una variada gama de subtonos.  Por ejemplo agregándole 40 g/kg de Amarillo R al Termosensible Negro, al estamparse se verá Verde Oliva y al tocarse cambiará a Amarillo.

1.32 HYDROCHROMIC WHITE:

Producto listo para usar sensible al agua. Es una tinta blanca cubritiva en fondo oscuro, que una vez polimerizado desaparece al ser mojado,  y vuelve a aparecer al secarse.

1.33 AROMAS AQ ENCAPSULADOS (9 Fragancias):

Se trata de  Bases transparentes listas para usar en fondos claros.  Viene en 9 aromas Apple, Vanilla, Peppermint, Wildflower, Ambrosia, Fiji, Tropical Paradise, Lime y Camomile.

Al ser aromas encapsulados resisten varios lavados.  La pasta debe polimerizarse o plancharse y pueden ser agregados Pigmentos Tex hasta 40 g/Kg.

1.34 TINTAS DIGITALES DE SUBLIMACION:

Se proveen los 4 colores Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (CMYK) para impresión digital (Inkjet Sub Cyan, Magenta, Yellow y Black) para impresoras Mimaki, Roland, Muto y Epson.

1.35 TABLA RESUMEN PARA ESTAMPAR PRENDAS

| ## TELAS DE ALGODÓN |  |
| --- | --- |
| FONDOS CLAROS | FONDOS OSCUROS |
| - PRINT CATALITICO (Cataliza sin plancha en 72 Hs.). - PRINT L SUAVE (Cataliza con plancha). - PRINT LS, Para Lycra y Streech (Cataliza con plancha). | - CARIER E, CARRIER MANO SUAVE, CARRIER HIDRO (Opacos) - PLASTICA GE (Semi-opaco) - CARRIER CATALITICO SUAVE (Semi-Opaco) - CARRIER N (Brillante) - PLASTISOL (Brillante) - SUPERPLASTICA (Brillante) - BLANCOS DIRECTOS; RELIEVE; EFECTO GAMUZA; etc. |
| Agregar color 4% (40 gr/Kg.) según carta de colores. | Agregar color 10% (100 gr/Kg.) según carta de colores. |
| ### TELAS SINTETICAS (con mas de 20% de Poliéster) |  |
| Agregar POXIPOR (20 gr/Kg.) sin plancha ó SINTEFIX (20 gr/Kg.) con plancha |  |
| Malla 50/45 Hilos/cm. (para plenos), máximo 90 Hilos (para cuatricromía) (prefiltrar antes de estampar) | Malla 30/38 Hilos/cm. (para plenos), máximo 55 Hilos. |

(2)AUXILIARES Y ADITIVOS “TEX”

2.1   EMULTEX :

Emulsionante no iónico para preparar pastas madres (Print).  Ver 2.2.

También se adiciona (al 0.5 - 1%) en pastas preparadas con color para mejorar la homogenización del color con el resto de los componentes de la pasta, evitando que en algunos colores difíciles de homogenizar (por ejemplo los Azules en general) se formen “velos” o tapaduras de schablones.

2.2 CONCENTRADOS 98/2,  ACUOSO,  FLOPRINT   (150A Y 150N), FLOPRINT 160 LCN, FLOPRINT 180 BRN  y  FLOPRINT 170R:

El Concentrado 98/2 es un espesante para aplicar al 2 - 2.5% en la preparación de Print (contiene todos los aditivos en la proporción necesaria).

La fórmula base para preparar un Print “L Suave” o Catalítico”, es la siguiente :

- Agua .............................................  50                % (               50    Kg)

- Ligante BT, RV25 ó Catalítico ......  12   a  20     % (  12    a   20     Kg)

- Concentrado 98/2 ..........................   2   a    2.5  % (    2     a    2.5  Kg)

- Emultex ..........................................  0.5 a    1    % (    0.5  a    1     Kg)

- Amoníaco .......................................  0.4 a    0.5 % (    0.4  a    0.5  Kg)

- Aguarrás ......................................... 30   a  35    % (  30    a  35 Kg ó 40 a 45 Lts)

- Aditivos opcionales (*)                       ___________________________

100  %                 100   Kg

Se agrega el agua al recipiente, y con el agitador en marcha, agregar el Ligante, el Emultex, el Amoníaco y finalmente el Concentrado 98/2.  Mezclar muy bien todos estos productos con el agua hasta que se homogenicen completamente (esta operación de mezcla puede llevar de 10 a 30 minutos, de acuerdo a la potencia del Agitador - Emulsionador).

Por último agregar el aguarrás pero muy lentamente de modo que cada parte de aguarrás agregada sea incorporada con el agua y los otros aditivos.  Jamás agregarlo de golpe, ya que de lo contrario quedaría el aguarrás sobrenadando en el recipiente y se dificultaría aún más su mezcla.   Esta operación puede llevar de 10 a 30 minutos.  El PH final de la pasta debe estar entre 8 y 9.

(*) Opcionales :  Suavizante (1 a 2%),   Antiespuma (0.2 a 0.3%) y Anticorrimiento (0.5 a 1%).

CONCENTRADO ACUOSO :   Se utiliza del mismo modo, solo que no requiere del agregado de aguarrás al final ya que se parte de 80-85% de agua al inicio de la formulación.   Este espesante también puede ser usado en pastas con aguarrás,  pero al ser de alto rendimiento se usa de 1.5 a 2% solamente.

ESPESANTES FLOPRINT “150A” Y “150N”: Son espesantes de última generación (Emulsión Inversa) de alto rendimiento (1 a 1.3%).  El 150A (ácido) no contiene amoniaco, por lo que debe adicionarse al preparar la pasta (ver 2.2.).

El 150N (neutralizado) ya tiene amoniaco incorporado, aunque de acuerdo al pH del ligante utilizado puede ser necesario adicionar algo de amoniaco a la pasta.

FLOPRINT 160 LCN: Es un Floprint similar al 150N pero posee además:

- Anticorrimiento incorporado mejorando la definición y evitando el corrimiento del color en el estampado de telas mezcla (sintéticas + algodón).

FLOPRINT 180 BRN: Es un Floprint similar al 160 LCN pero posee además:

- Resistencia superior a electrolitos.

- Aceites más volátiles evitando goteos en el secadero y permitiendo una evaporación más rápida.

FLOPRINT 170R: Espesante sintético para estampar con colorantes reactivos, dispersos, ácidos y catiónicos (según el tipo de colorante se usa entre 2 y 4%).

- LIGANTE “BT”, “MTV”, “RV25”, “XL 2833”, “TLS” y “CATALITICO SUAVE” :

El Ligante “BT” fija el color a la tela a 150º C durante 5 minutos,  al igual que el MTV.

El Ligante “RV25” es similar pero con mayor concentración de materia activa que el “BT”, y de mano mas blanda.  El Ligante XL 2833 tiene más solidez al frote seco por ser vinil acrílico.

El Ligante “TLS” posee excelentes solideces y mano suave,  El  “Catalítico Suave” permite suprimir el horneado de prendas (100% de algodón y sin apresto) reticulando el color a la tela en 72 horas.  Pero en telas sintéticas (100% o mezclas), se debe aplicar siempre calor, aún con Ligante Catalítico.

- SINTEFIX :

Fijador para telas sintéticas mezclas (con Nylon, Poliéster, Streech, Lycra, etc.)  Para que actúe debe hornearse (no es catalítico).

Se usa  a 20 gr/kg de pastas de estampar.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

- El exceso de Sintefix provoca el sangrado del color.

- Las pastas preparadas con Sintefix duran de 1 a 2 días (luego se cortan o coagulan).

- Por tratarse de un fijador muy reactivo, su vida útil es limitada (4 a 6 meses), y luego de gelificarse puede no recuperarse.

- CATALIZADOR :

Solución concentrada para añadir a la pasta de estampado cuando las temperaturas del  horno no alcanzan los 150º C (pero  no menores a 130º C).

Usar de 1 a 2%.   El exceso de catalizador corta las pastas y las licua.

A veces puede  utilizarse  para bajar la viscosidad de pastas muy espesas.

- FLUIDIFICANTE :

Fluidifica las pastas demasiado espesas, para obtener mayor penetración en las telas.  También puede agregarse en pequeñas cantidades (gotitas) sobre el mismo Schablón cuando las pastas se van tornando muy espesas (duras) para el estampador.

- ESPESANTE :

Para espesar la pasta de estampar (se usa de 0.5 a 1.5%).  Actúa con mínima cantidad de Amoníaco (medio alcalino), el que debe agregarse previamente en la pasta a espesar.

- SUAVIZANTES :

Para suavizar el estampado (tacto), se usan al 2% máximo.

El exceso de este producto retarda el secado por lo que deberá polimerizarse a 150º C de 6 a 7 minutos.

Hay cuatro tipos: Suavitex y SDE (En base a aceites minerales convencionales), Suavizante AK5000 (En base a aceites de siliconas) y 425 con propiedades mixtas.

2.9 COMBOPRINT:

Aditivo multipropósito para la formulación de pastas de estampación textil que agrupa en un solo producto gran parte de los aditivos de una fórmula tradicional ofreciendo al cliente múltiples ventajas tanto de aplicación como  técnicas.

- Aumenta la solidez al frote húmedo.

- Aumenta la solidez al frote seco.

- Aumenta la definición evitando el corrimiento o  migración del pigmento en tejidos sintéticos como también en mezclas.

- Confiere mayor suavidad a los estampados.

- Permite una mejor homogenización de todos los componentes de la pasta preparada (agua, ligante, pigmento, espesante, aditivos) evitando que se tapen cilindros o shablones.

- Otorga a la pasta una reología óptima al momento de estampar.

- Permite una mejor limpieza del schablón o cilindro.

- Actúa como antiespumante.

- Su capacidad de espesamiento permite reducir la cantidad de espesante final en la formulación.

- Permite emulsionar aguarrás en caso de querer agregárselo a la pasta de estampación.

2.10 ADHESIVO  Y PLASTIFICANTE PARA MESA:

El Adhetex es un adhesivo para mesa de estampar, para adherir las prendas a la misma.

En mesas nuevas aplicar puro y en mesas usadas diluir una parte de Adhetex en dos partes de agua.

Se provee también 3 tipos de Adhesivo en Aerosol para paletas de máquinas automáticas o manuales: Unitac F (dual Frío - Calor), Hold Tigh (Spray en frío) y Dry Web (Tipo araña, para telas gruesas)

El Plastificante, también llamado Impermeabilizante para mesa, se usa en mesas de liencillo nuevas antes de aplicar el Adhetex.

2.11 ADHESIVO PARA FLOCK y ADHESIVO PARA FLOCK  X G PLUS:

Pasta preparada para flockeado en la prenda.  Funciona bien con el flock de rayón y no tanto con el de nylon.

Para efectuar el “flock” (efecto terciopelo ó gamuza), debe estamparse el adhesivo y luego esparcir los pelos.  Luego en una máquina con carga electrostática los mismos se paran, y finalmente debe polimerizarse a 150º C, 5 minutos.

El Adhesivo para Flock X G Plus posee mayor poder de fijación y puede aditivarse con 2% de Sintefix ó de Poxipor. También hornear a 150º C 5 minutos.

2.12 PRILAC H-8 :

Materia prima principal para preparar el Adhesivo para Flock.

2.13 ANTIESPUMA H10 :

Solución concentrada para eliminar la espuma formada al preparar el Print y/o las pastas de estampado.

Actúa en muy pequeñas proporciones (0.2 a 0.3%).

2.14 PENETRANTE :

Es un aditivo que provee mayor “hidrofilidad” a las fibras de las telas a estampar, permitiendo que la tinta penetre mejor en su interior.  Se usa de 1 a 2% sobre la base de estampado.

2.15 RETARDANTE DE SECADO :

Es un aditivo para retardar el tiempo de secado de las pastas, cuando la temperatura ambiente supera los 25 a 30º C.  Usar de 1 a 3% sobre las Bases de Estampado.

2.16 SOLUCION DE REFIJADO :

Cuando los estampados están faltos de solidez al lavado, debe aplicarse esta solución con “atomizador” sobre los mismos.  Luego dejar orear hasta secado total y finalmente aplicar calor con plancha (160º C 2 minutos).

2.17 AMONIACO :

Producto que actúa en cantidades mínimas (0.4 a 0.5%) con el espesante (rango de PH entre 8 y 8.5).

También para dar alcalinidad al preparar la pasta madre (Print) ver 2.2.

2.18 ANTICORRIMIENTO Y “EMULTEX CON ANTICORRIMIENTO” :

Aditivos para evitar el corrimiento (sangrado) del color en telas con problemas de este tipo.  Principalmente se utilizan para las bases de estampación formuladas con Print (base para fondos claros) y se usan de 0.5 a 1%.

El “Emultex con Anticorrimiento” es una mezcla de Emulsionante con Antisangrante.

2.19 SEDA PARA SHABLONES :

Se provee Seda Multifilamento  Nº 38 y Nº 45, en 150 centímetros de ancho.

También Seda Monofilamento de origen Suizo en 155 centímetros de ancho Nº 27T, 43T, 48T, 54T, 61T, 77T, 90T, 100T y 120T (las 3 últimas en color amarillo).

2.20 FOTOEMULSION, ENDURECEDOR, RECUPERADOR S.M.P. y GEL DECAPANTE

Son productos accesorios para confeccionar los moldes de estampación (Schablones).

La fotoemulsión se provee con su correspondiente sensibilizador por separado y se comercializa de dos tipos : “Al Bicromato” (Emulsión Vortexol Bicromato) ó “Al Diazo” (Emulsión  Vortexol  Diazo y  Ulano 925WR, TZ y 569).  También se provee de la firma Manoukian de Italia la fotoemulsión Screen Coat 21 Blue al diazo.  De esta firma y para máquinas rotativas (cilindros) se comercializa la emulsión  Rotopoligel y la EV0101 al bicromato, y como accesorios el Rotoret verde (para retoques de cilindros) y el Rotonet Conc. (desengrasante concentrado)

El Endurecedor se aplica al schablón terminado y se cataliza con calor (con eso se logra  aumentar la vida útil de la emulsión del Schablón)

El Recuperador SMP es una Sal concentrada en polvo  para diluir 100 grs. en 5  litros de agua, y sirve para recuperar cuadros no laqueados ni catalizados.

El Gel Decapante es una pasta lista para usar y sirve para recuperar cuadros no laqueados ni catalizados.  Viene en forma de gel  color verde, se aplica en el cuadro, se  deja actuar aproximadamente 30 minutos, y luego se retira con hidrolavadora.

2.21 CORROSION :

Puede efectuarse en algunas telas de algodón teñidas con determinados colorantes corroibles (Directos y Reactivos).  Para ello probar primero con una gota de hipoclorito de sodio concentrado sobre la tela, y observar el fondo de la tela corroído.  Si queda blanco, podrá efectuarse la decoloración.

2.21-A CORROSION CON HIPOCLORITO DE SODIO :

El “Print  para Decolorar” se usa para corroer sin color,  mezclando 70% del mismo y 30% de hipoclorito de sodio concentrado.  Se estampa y deja orear hasta máxima decoloración, luego planchar u hornear para bloquear la corrosión y evaporar restos sobrantes.

La “Pasta Decolortex” se usa para corroer y colorear a la vez el fondo de la tela en una sola operación, se mezclan 70% de Pasta Decolortex (ya tiene el Ligante  incorporado), 25% de Hipoclorito de Concentrado, 4% de Pigmento Tex y 1% de Anticorrimiento, se estampa y deja orear bien hasta que se realice la corrosión (aparición del color sobre el fondo de la tela), luego polimerizar a 150º C, 5 minutos o planchar (160º C, 2 minutos).

Las Pastas con Hipoclorito concentrado se degradan en unas horas, por lo que deben prepararse en el momento de ser usadas.

Por otro lado, el Hipoclorito de Sodio concentrado no debe estar expuesto a la luz (conservar en envases oscuros) para evitar la pérdida de su principio activo.

2.21-B CORROSION CON POLVO CORROSIVO (Para Algodón):

Se utiliza 90% de “Pasta Corrosiva” y 10% de “Polvo Corrosivo”.   A la mezcla se adiciona 4% de Pigmento Tex.  Debe hornearse a 140º C, 4 minutos ó plancharse 45 segundos a 160º C.

Para telas de difícil corrosión puede usarse “Pasta Corrosiva con Carrier” (al 90%) y adicionar también 10% de Polvo Corrosivo.

Tener en cuenta que las pastas preparadas son para usar en el día, luego se descomponen (pierden el poder corrosivo).

2.21-C CORROSION CON POLVO CORROSIVO PARA “BLUE JEAN” :

Para “semicorrosiones” se puede usar el método A con Hipoclorito de Sodio concentrado , pero el fondo quedará decolorado parcialmente.

Para corrosión total se utiliza  90% de Print para decolorar y 10% de polvo corrosivo especial para “Jeans”.  Sirve para blanquear el fondo de la tela (por lo que no se agrega color).  Luego de estampar dejar orear, al menos 6 a 8 horas  (el estampado quedará marrón). Luego debe prepararse una solución de agua caliente a 80º C con 10 gr por litro de Meta Bisulfito de Sodio, y sumergir el jean estampado por 2 minutos.  Finalmente enjuagar muy bien con agua fría y secar.  El estampado quedará totalmente blanco. Se recomienda preparar pequeñas cantidades debido a que la mezcla de pasta y polvo es inestable (primero levanta temperatura y luego de unas horas se licua)

Testear previamente con la partida de jean para verificar el grado de decoloración del colorante índigo.

2.21-D DEVORÉ:

Para telas especiales de Poliéster – Algodón (trama y cadena de poliéster) se provee pasta de Devoré lista para usar.  Se estampa con malla abierta (30 hilos/cm) con buena descarga y se seca.  Luego polimerizar a 155º C 8 minutos para tostar (Devorar) el algodón.  Luego eliminar el algodón quemado con agua caliente, y en algunos casos (según la tela) frotando con un cepillo en seco.

2.21-E CORROSION SIN OLOR:

Se provee en dos componentes para mezclar en el momento, 94% de Pasta corrosiva TDO sin olor y 6% de polvo corrosivo TDO sin olor. Para corroer telas de algodón teñidas con colorantes corroibles (directos, reactivos, etc.). Puede decolorar con pistola de aire caliente o en horno (150º C, 4 minutos)

NOTA: No es una pasta apta para agregar ligante y corroer con color.

2.21-F PLASTICHARGE BASE, DISCHARGE BASE, DISCHARGE WHITE y BLANCO DISCHARGE DUAL:

Bases acuosas de corrosión. Su aroma agradable contrarresta el olor del polvo corrosivo. Permiten obtener una mano mucho más suave que la Pasta Corrosiva. El PLASTICHARGE se utiliza cuando se desea corroer sin color para obtener máxima suavidad, el DISCHARGE BASE permite corroer con color, ya que contiene ligante incorporado. El DISCHARGE WHITE se utiliza cuando se desea obtener un fondo mas blanco o colores pasteles.

El Blanco Discharge  Dual también puede usarse como Blanco Suave

En los cuatro  casos debe utilizarse entre un 6 y un 10% de polvo corrosivo común.

2.22 LIMPIADOR DE SHABLONES (XILOL,  LIMPIAMAX y WASH 8020) y Limpiador de Cilindros :

Son productos de limpieza para la remoción de productos adheridos (polimerizados) en la trama de la seda de los schablones, luego de varios días de uso.

Los cuatro  contienen solventes  agresivos por lo que es imprescindible  manipularlos con guantes, antiparras y en ambientes bien ventilados (ó con protector respiratorio con filtros adecuados para solventes). El más ecológico es el Wash 8020 que trae además un agradable olor a naranja.

Aplicarlos solamente sobre la seda (con trapo, esponja o cepillo), para evitar que remueva zonas no deseadas del schablón laqueado.

El LIMPIADOR DE CILINDROS es un solvente de aplicación especial para limpiar cilindros de Maquinas de Estampación Rotativas por Metro.

2.23 POXIPOR :

Puede ser usado para solucionar dos problemas frecuentes :

2.22A) Agente “Antipilling” : Si la tela a estampar suele formar “pelos”  sobre el estampado luego de algunos lavados (“pilling”), adicionar 5 g/Kg (en el momento de usar) al Print Catalítico  ó Catalítico Suave ó Print L Suave con el color.  Luego de 24 a 72 horas (en el caso del Catalítico) la tela dejará de formar pelos (efecto gastado luego del lavado).  Lo mismo inmediatamente luego de planchar u hornear con el Print L Suave.

2.22B)  Telas Sintéticas :  En el caso de falta de solidez al lavado (frote húmedo) en telas sintéticas mezclas ó 100% (nylon, lycra, poliéster, cirié, poliamida, etc.)  adicionar a los respectivos Print 20 g/Kg de Poxipor (en el momento de usar).

El aditivo (Poxipor) en contacto con la pasta tiene una vida útil de 24 a 48 horas, luego pierde el efecto, por lo que deberá volver a adicionarse el Poxipor a la pasta para que vuelva a activarse.

NOTA IMPORTANTE:   Este aditivo es muy irritante para pieles sensibles y debe ser utilizado bajo las siguientes condiciones:  con guantes industriales, antiparras (protector de ojos), protector respiratorio con filtro adecuado, ropa industrial apropiada y en ambientes bien ventilados.   Estos elementos de seguridad tienen por finalidad evitar el contacto del producto con la piel, los ojos y la respiración de sus vapores en el ambiente.

2.24 ALCOHOL POLIVINILICO Y FLOLINE SIZE P:

El Alcohol Polivinilico en escamas es para preparar el adhesivo de “Tapetes” para estampar con máquinas automáticas (Rotativas y Planas). Debe calentarse con agua hasta ebullición (95/100º C) y agitación hasta disolverlo bien.

El Floline  Size P en polvo es también para preparar adhesivos para  tapetes de máquinas automáticas, pero posee mayor  adhesividad (ideal para telas sintéticas de difícil fijación)

2.25 PRODUCTOS ESPECIALES:

2.25-A FLOLINE SIZE P y FLOSIZE BJ, HS y UF:

Son  encolantes sintéticos en polvo (microgranulos) para el encolado de hilados textiles.

2.25-B AGENTE ANTIQUEBRADURAS:

Aditivo para evitar las quebraduras en el teñido (se usa de 5 a 10gr/l).

2.25-C FIJADOR 45CLV:

Es un fijador de alta concentración para teñido con colorantes directos, reactivos y sulfuros  (se usa de 1 a 4 g/lt.).

2.25-D DISPERSANTE Nº 8:

Es un dispersante de alta concentración para el teñido con colorantes directos, reactivos y sulfuros (se  usa de 1 a 2 g/lt.).

2.25-E FLOLUX  P017:

Aditivo para aumentar el rendimiento colorístico (30%) y la igualación de color en el foulardeo con pigmentos (se usa 10 gr/Kg en la preparación).

- PLASTISOLES BAJO LICENCIA DE UNION INK CO., INC

Fabricados en Argentina bajo licencia de Union Ink Company Inc. de USA.

Para la utilización de estos productos es imprescindible tener un horno de polimerización continuo (eléctrico ó gas)  pues los Plastisoles  no son catalíticos (requieren 160º C de 2 a 3 minutos aproximadamente), y en algunos casos como las tintas de altura (3D) y productos especiales como Espongé, Soft Espongé, Salpicré, Meteorito Base y Leather Base alrededor de 170º-178ºC 3 a 4 minutos.

A modo de resumen se proveen básicamente los siguientes productos:

Colores Mixo con el sistema “Pantone Matching System” (fórmulas para 1098 colores Pantone y 54 colores standars) a partir de 12 colores básicos preestablecidos. Mixo 1000 White, Mixo 2002 Yellow G/S, Mixo 2042 Yellow R/S, Mixo 3002 Red Y/S, Mixo 3007 Red B/S, Mixo 4001 Magenta, Mixo 4002 Violet, Mixo 4003 Cerise, Mixo 5001 Blue G/S, Mixo 5003 Blue R/S, Mixo 6002 Green, Mixo 8000 Black.  Para imprimir fondos claros pueden cortarse hasta una parte de colores Mixo y dos partes de Soft Hand Base (Mixo 9070).

Se provee también la línea Autoline  (Econoplast) semicubritiva con 34 colores de línea mas la base.

También se fabrican los 4 colores de cuatricromía: Trutones Yellow, Cyan, Magenta y Black y los Trutone 3X (Triple Intensidad).

También los colores básicos 3DSQ para hacer colores de altura (3D) y el 3D Búster (aditivo para hacer colores 3D).

Para lograr brillo en altura se vende el  Hi Gloss Gel Clear en 3 versiones (Stándar, 40SB y 1384) para diferentes temperaturas de fusión y apariencia.

Se proveen 9 blancos: Mixo 1000 multipropósito (para flash y brillo),  Low  Bleed White (Blanco para evitar el sangrado o sublimación  del colorante de la tela con problemas de este tipo), Diamond White, PADM 1027, Johny White, EZ Print, EZ Print Fast,  White GE Fast Flash,   Blanco Geon 50 y White Sup Nº 11.

Foil Adhesive (para pegar papel metalizado) y Puff Vertcal Nº 12 (relieve que levanta recto) y Flock Adhesive (Adhesivo para Flock).

Aditivos Plus 9000 Reducer Detacktifier (para reducir viscosidad), Plus 9003 (retardador de Secado),  Puff Additive (para agregar 15% a colores Mixo y transformarlos en Relieve),  Unistrech (elastisante para Lycra), Barrier Grey (Base barrera para evitar sublimación),  Easy Split y Mixo Trans Additive para transfer en papel siliconado, Soft Additve (para suavizar Platisoles), Limpiador de manchas Vortexol (para plastisoles curados sobre tela).

Línea Shimmers (6 colores) con brillo perlado, Línea Metallic (Silver, Pale Gold, Rich Gold, Mirror Gold y Super Gold metallic 75/25 Arg). Línea CANDY Colors (símil papel metalizado) (silver, turquoise, esmerald green, coffee, cherry, grape y goleen). Glitters  (Plateado, Dorado, Rojo, Azul, Verde, Cristaline y Holographics).

Se fabrican también Clear Gold & Silver y Premium Clear PAGL9032, para bases

metálicas y glitters, y Base Soft Vortexol y Ultrasoft 80/20 (Mano Suave).

Línea  Suede (gamuza) en colores básicos. Línea Candy (7 colores perlados) Phosphorescent (brillo en la oscuridad).  Reflectiva (gris clara y gris oscura).   Caviar (perlas plásticas de diversos colores).  Adhesivos en aerosol (spray).

Se fabrican también Espongé (efecto aireado), Soft Espongé (esponja suave), Meteorito (plastisol duro para efecto tacha), Plasticharge Additive (para corrosión con plastisol), Plastisol para Cliché (para moldes), Leather (efecto cuero), Shatter Base (craqueo), y muchos productos más.

Se provee   a pedido la mayoría de los artículos básicos en versión libre de Ftalatos (Ftalo Free)

En caso de interés en estos productos, solicitar el manual de uso y aplicaciones de Plastisoles Union Ink  específico.

- TINTAS PARA SUBLIMACION “SUBLIMATEX”

4. A) Colores para Sublimación preparados (listos para usar)

Son tintas acuosas  formuladas para imprimir transfers de sublimación.  Se  suministran en 11 colores Standard más la Base transparente (agente reductor), pudiendo mezclarse entre sí para obtener otros tonos.  Los colores disponibles son: 1) Amarillo Disp  4554 10%  (limón) Subli,  2) Naranja Disp 2725 10% Subli, 3) Rojo Disp 4501 10% (escarlata) Subli,  4) Rojo Disp 4560 10% (magenta) Subli, 5) Rojo Disp 4511 10% (violáceo) Subli,  6) Azul Disp 4560 10%  (celeste) Subli,  7) Azul  Disp  4514 10 % (francia) Subli,  8) Azul Disp 4559 10%  (cyan) Subli,     9) Azul Disp 4572 10% (marino) Subli, 10) Negro Disp 473221  20% (azulado) Subli,  11) Negro Disp 702010  20% (verdoso) Subli.

También se proveen a pedido Amarillo Fluor 10% y Fucsia Fluor 10% y el Celeste tipo AFA de la selección Argentina, todos listos para usar..

Existen 3 bases reductoras: La “Stándar”, la “85/15” de mayor adhesividad y la “Low Tack” de menor adhesividad (al planchar papel y tela).

Se imprimen  sobre papel tipo obra en forma de imagen invertida, y se deja secar la impresión a temperatura inferior a 80º C.  Una vez seca puede transferirse con plancha de transfer sobre telas sintéticas.

Debe usarse papel sin recubrimientos con un gramaje entre 100 y 140 gramos (lo suficiente para prevenir roturas y mantenerse inalterado al someterlo a temperaturas de hasta 220º C).  Debe ser de superficie pareja, libre de suciedades y polvos.

Estas tintas pueden ser transferidas sobre tejidos sintéticos de Poliéster,  Poliamida,  Acetato,  Triacetato,  Lycra,  Acrílico,  mezclas de Poliéster Algodón (con mínimo de 70% de Poliéster), etc.

Estas tintas no son recomendadas para algodón u otras fibras naturales (el colorante disperso de la tinta no se adhiere a estas fibras).  Sin embargo puede ensayarse para fibras de algodón, aplicar sobre el papel impreso y seco, una base de “Emulsión Poliéster” con seda de 30 a 45  hilos/cm, secar (70º C 1 minuto) y luego transferir a 205º C, por 35 segundos y presión, despegando el papel en caliente (pues si se enfría quedará pegado a la tela).  Ensayar muy bien la Solidez al lavado.  Las temperaturas y tiempos de exposición oscilan entre 190 y 220º C,  y entre 30 y 40 segundos, según la tela a emplear, para lo cual se sugiere efectuar pruebas previas con la plancha de termotransferencia y determinar las 3 variables (temperatura, tiempo y presión) para obtener la mejor intensidad y brillantez del color.   Se recomienda presión entre 4 y 5 Kg/cm2

A modo de ejemplo, para una presión de 5 Kg/cm2, se sugieren las siguientes temperaturas y tiempos de transferencia: Poliéster (210º C, 30 seg), Acrílico (190º C, 20 seg), Poliamida (200º C, 20 seg), Triacetato (195º C, 25 seg.).

# 4. B) Colorantes concentrados  “Sublimatex”  Líquidos

Son 15  microdispersiones acuosas para preparar las tintas de Sublimación.

Los colores disponibles son:  Amarillo Disp 4554 (Limón), Amarillo Disp 4582 (Fluor), Naranja 2725, Rojo 4501 (Escarlata), Rojo 4560 (Magenta), Rojo 4511 (Violáceo), Fucsia 4541 (Fluor), Azul 4514 (Francia),  Azul 4560 (Celeste), Azul 4572 (Marino), Azul 4559 (Cyan), Violeta 4501 y 4517, Negro 473221 y 702010.

Se agregan a razón de hasta 100 g/Kg de pasta de estampar “Sublimatex”  en todos los colores, salvo el Negro que se usa 200 g/Kg.

4. C) TINTAS OFFSET

Se suministran para máquinas Off Set los cuatro colores de cuatricromía CMYK (Cyan, Magenta. Amarillo y Negro) mas la Base Transparente, para imprimir en papel obra con máquinas OffSet.

Además un reductor Off Set de viscosidad .

4. D) TINTAS DIGITALES DE SUBLIMACION (Ink Jet Sub)

Se proveen los  cuatro colores Cyan, Magenta, Yellow y Black, para impresoras Roland, Mimaki, Muto y Epson.

4.E) BASE Y BLANCO ALGODÓN SUBLI:

Se provee una Base Algodón Subli para estampar sobre algodón Blanco,  secar y luego poder transferir  el papel impreso con tintas de sublimación (Acuosa o Digital  u Off Set), del mismo modo que si fuese una tela sintética (205º C 35 segundos ) y despegar en caliente.  Para telas negras se usa primero el Blanco Algodón Subli, se seca y arriba luego la Base Algodón Subli pudiendo así sublimar sobre telas de algodón negro.

4. F) TINTAS LITHO TRANSFER

Se suministran 4 colores Litho (Amarillo, Cyan, Magenta y Negro) mas la Base, para imprimir con máquina off set sobre papel siliconado (Transfrench 75) y luego estampar arriba un Blanco Plastisol (Mixo 1000) secarlo a 80/90º C 30 a 60 seg. para despues transferir sobre prendas de algodón oscuras (180º C 10 a 20 seg.) obteniéndose excelente definición (off set) y poder cubritivo.

(5) PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LIMPIEZA DE MANCHAS “ALBATROSS” (USA)

Representación exclusiva de la firma Albatross USA Inc. (Líder mundial en limpieza desde 1898).

Se suministran pistolas para limpieza de manchas en 3 modelos (SG7000, VS-895 y SG5000) y equipos de alta presión para limpieza de Schablones (Screen Blaster MB1500).  También unidades especiales de limpieza de manchas (Work Station) en 3 modelos (Venta 1, 2 y 8) y limpieza de schablones (Master Tank II).

Se proveen diferentes productos químicos limpiadores para todo tipo de manchas como: Superkleen SPIF (para plastisoles al solvente), Everblum (grasas y aceites), Scorch out (quemaduras), Magic Imp Rust (óxido), Ink-X (tintas de bolígrafos), Cofee Remover (café y gaseosas), Powder Spot (quitamanchas en polvo), Fórmula BR (manchas de  comida), Fórmula LR (tinturas, lápiz labial, alquitrán), y varios productos más.

También  se suministra toda la línea de Adhesivos para mesa en aerosoles (Hold Tight y Dry Web) y Pistolas eléctricas  XRT y PSB para aplicar el adhesivo Auto-PAL (al solvente) ó Safe T Tack (acuoso).

(6) ALMACENAMINETO Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INHALACION:

Efectuar la manipulación de todos los productos en áreas bien ventiladas.  Luego de usar los productos cerrar (tapar) el recipiente (envase).  En caso de sobre exposición o zonas no ventiladas, usar protector respiratorio con filtro adecuado.

CONTACTO CON LA PIEL:

Evitar el contacto utilizando guantes plásticos, delantales de PVC  con ropa industrial de trabajo apropiada y antiparras.

En caso de contacto con la piel quitarse la ropa impregnada con el producto y lavarse con agua y jabón.  En lugares de difícil limpieza (por ejemplo uñas) también usar cepillo.

CONTACTO CON LOS OJOS:

Usar protector facial o antiparras;  en caso de penetrar el producto en el área de los ojos, inmediatamente lavar con agua repetidas veces (durante 15 minutos) para evitar  irritaciones.  Si la irritación persiste consultar al oftalmólogo y comunicarse con Vortex Argentina S. A.

INGESTION :

Para evitar su ingestión los productos deben almacenarse en áreas separadas del comedor del personal.  En dichas áreas de almacenamiento debe prohibirse comer, beber y fumar.  En caso de ingestión concurrir urgente a  la Unidad toxicológica  más cercana e indicar que se trata de una dispersión acuosa de pigmento orgánico, al médico de guardia.  Avisar a Vortex Argentina S.A.

ALMACENAMIENTO :

Se recomienda almacenar los productos en lugares frescos y con humedad relativa ambiente media.  Además tapar siempre el envase luego de su uso para evitar resecamiento superficial del producto.  Luego de largo tiempo de almacenamiento  puede producirse cierta sedimentación en algunos productos líquidos (por ejemplo pigmentos), por lo que siempre se aconseja agitar el producto antes de extraerlo del envase.

DERRAMES :

En caso de derrame del producto, tratar de cubrirlo o contenerlo con arena o tierra.  Evitar el uso de agua para lavar y el acceso del derrame a un curso de agua, desagüe, o terreno absorbente.

INCENDIO :

En caso de incendio utilizar preferentemente polvo químico.  Si se usa agua limitar su cantidad haciendo niebla.

TRATAMIENTOS DE EFLUENTES :

Las dispersiones acuosas de pigmentos pueden separarse de los efluente líquidos por “flotación” utilizando Sulfato de Aluminio, Polielectrolito (tipo Nalco Nº 7128)  en medio levemente alcalino (PH 8 a 8.5) regulando son Soda Cáustica, y con inyección de aire comprimido.  Los “flóculos” deben barrerse en forma mecánica al flotar.

Los barros así obtenidos (2% de sólidos aproximadamente) pueden compactarse en un filtro de prensa (hasta 20% de sólidos aproximadamente) y luego secarse en secadores de bandejas.  El polvo sobrante puede reciclarse como pigmento o incinerarse en equipos apropiados.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA PLASTISOLES UNION INK :

No almacenar cerca de fuentes de calor.   Usar en ambientes bien ventilados.

Asegurarse de extraer los humos del horno de curado con extractores mecánicos.

Mantener el envase cerrado cuando no se usa.

Evitar el contacto con los ojos, como así también contactos prolongados y/o repetidos con la piel.

Mantener fuera del alcance de los niños.

(7) RECOMENDACIONES FINALES

Recuerde que la Empresa tiene a su disposición un Laboratorio de Ensayos para los productos standard (aquí detallados) y para productos nuevos sobre telas especiales.

Los productos comercializados son probados antes de su entrega, por lo que si son utilizados según las indicaciones aquí dadas, tienen nuestra garantía.

IMPORTANTE :

Siempre es aconsejable, antes de comenzar el estampado de nuevas partidas de telas (escala de producción), realizar ensayos de los productos sobre dichas prendas, para asegurarse que el rendimiento sea óptimo y las telas no estén saturadas de aprestos o suavizantes, los cuales dificultan siempre el fijado.  Ello no requiere más que algunos minutos y puede ahorrar muchos dolores de cabeza.

Efectúe sus pedidos o consultas técnicas a los teléfonos/Fax :

0054-11-4921-5242,    4922-3373,   4922-5573, 4923-0305,  4924-2948 y  4925-0044.

e-mail : info@vortexarg.com.ar,  a su vendedor o distribuidor habitual, o en nuestras oficinas en : RIGLOS 855 - CAPITAL FEDERAL.

La lista completa de los productos comercializados (para estampación textil, cosmética, pinturas, tintas, cuero, petróleo, agro y otras industrias) puede ser consultada en nuestra página Web : www.vortexarg.com.ar  (en castellano y también en ingles)